# KAJIAN PEMANFAATAN SERAT SABUT KELAPA DENGAN PENAMBAHAN ZAT ADITIF BESTMITTEL TERHADAP KUAT TEKAN BETON FC’35

Muhammad Thoriq Arshan Athoullah1)*, Henggar Risa Destania2), Khodijah Al Qubro3)

1,2,3 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

*Corresponding Author, Email : thoriqarshan86@gmail.com

| Dikirim : 14 Desember 2025 | Direvisi : 20 Desember 2025 | Diterima : 1 Januari 2026 |
| --- | --- | --- |

ABSTRAK

Kelapa merupakan sumber daya alam yang berlimpah terutama pada negara beriklim tropis. Sumber daya yang berlimpah ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambah pada campuran beton untuk meningkatkan sifat mekanik beton tersebut. Namun, penambahan serat alami pada campuran beton sering mengalami masalah seperti penurunan workability hingga penurunan kuat tekan pada jumlah penambahan tertentu. Untuk mengatasi masalah tersebut zat aditif dapat digunakan sebagai penstabil campuran yang akan ditambah serat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan serat kelapa sebesar 3% dari berat semen tanpa zat aditif, dan pengaruh penambahan zat aditif Bestmittel sebesar 0,4% pada variasi serat kelapa 3%, 4%, 6% terhadap kuat tekan beton dengan kuat tekan rencana FC’ 35. Pengujian kuat tekan dilakukan pada beton umur 7 hari, 14 hari, 28 hari. Hasil pengujian kuat tekan pada variasi serat kelapa 3% tanpa zat aditif menunjukkan penurunan kuat tekan sebesar 14% dari kuat tekan beton normal dengan nilai 30,42 MPa pada umur beton 28 hari. Penambahan Bestmittel sebesar 0,4% pada variasi beton serat 3%, 4%, 6% menghasilkan nilai kuat tekan berturut 34,45 Mpa, 32,16 MPa, 30,97 MPa pada umur beton 28 hari. Hasil menunjukkan bahwa kombinasi penambahan serat sebesar 3% dan Bestmittel sebesar 0,4% memberikan nilai kuat tekan optimum dibanding variasi penambahan serat lainnya.

Kata Kunci : Beton, Serat Kelapa, Bestmittel

ABSTRACT

Coconut is an abundant natural resource, especially in tropical countries. This abundant resource can be utilized as an additive in concrete mixtures to improve the mechanical properties of the concrete. However, the addition of natural fibers to concrete mixtures often experiences problems such as decreased workability to a decrease in compressive strength at certain addition amounts. To overcome these problems, additives can be used as a stabilizer for the mixture to which fibers will be added. This study aims to determine the effect of adding coconut fibers by 3% of the weight of cement without additives, and the effect of adding Bestmittel additives by 0.4% in variations of coconut fibers of 3%, 4%, 6% on the compressive strength of concrete with a design compressive strength of FC' 35. Compressive strength testing was carried out on concrete aged 7 days, 14 days, and 28 days. The results of the compressive strength test on the 3% coconut fiber variation without additives showed a decrease in compressive strength of 14% from the normal concrete compressive strength with a value of 30.42 MPa at the age of 28 days. The addition of 0.4% Bestmittel to the 3%, 4%, and 6% fiber concrete variations resulted in compressive strength values of 34.45 MPa, 32.16 MPa, and 30.97 MPa at 28 days of concrete age, respectively. The results showed that the combination of 3% fiber addition and 0.4% Bestmittel provided the optimum compressive strength value compared to other fiber addition variations.

Keywords : Letakkan 3-5kata kunci, kata kunci dipisahkan dengan koma

## PENDAHULUAN

Kelapa merupakan salah satu sumber daya yang melimpah di negara tropis seperti Indonesia. Produksi kelapa di Indonesia mencapai rata-rata 15,5 miliar butir per tahun, menghasilkan sekitar 1,8 juta ton serat sabut dan 3,3 juta ton debu sabut. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal dan cenderung menjadi limbah lingkungan (Astuti et al., 2023). Salah satu salah satu pemanfaatan limbah kelapa adalah menggunakan serat sabut kelapa sebagai bahan tambah dalam pembuatan beton serat.

Penambahan serat ke dalam campuran beton bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanis beton, terutama dalam menghambat dan mengontrol retakan. Beton serat menunjukkan peningkatan kuat tekan pada penelitian (Sahrudin & Nadia, 2016) dan (Yanti et al., 2019). Penggunaannya juga mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan karena mengurangi limbah organik dan ketergantungan pada bahan sintetis. Namun, penelitian (Prayogi et al., 2024) menunjukkan penambahan serat kelapa pada campuran beton dapat menurunkan workability beton dan pada persentase tertentu menurunkan kuat tekan beton.

Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan zat aditif yang dapat meningkatkan workability atau mempermudah pengerjaan beton. Zat aditif adalah bahan tambahan yang dicampurkan ke dalam beton dalam jumlah kecil untuk mengubah atau memperbaiki sifat-sifat tertentu. Salah satu jenis zat aditif yang sering digunakan dan terbukti dapat meningkatkan sifat mekanis beton adalah superplasticizer (Al Qubro et al., 2022). Superplasticizer yang digunakan pada penelitian ini adalah BESTMITTEL yang berfungsi untuk mengurangi penggunaan air dan dapat juga meningkatkan kuat tekan beton (Asrul et al., 2024). Penambahan superplasticizer pada beton serat juga dapat meningkatkan kuat tekan beton seperti pada penelitian (Lisantono & Wijadi, 2018) dan (Destania et al., 2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang dilaksanakan di laboratorium Teknik Sipil Universitas Indo Global Mandiri Palembang untuk menguji pengaruh penambahan serat sabut kelapa dan zat aditif BESTMITTEL terhadap kuat tekan beton FC’35. Benda uji yang akan digunakan berbentuk silinder dengan dimensi 10 cm x 20 cm, variasi penambahan serat sebesar 3% tanpa zat aditif BESTMITTEL dan variasi serat 3%, 4%, 6% ditambah zat aditif BESTMITTEL 0,4% terhadap berat semen, pengujian kuat tekan akan dilakukan pada saat umur beton mencapai 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Panjang serat yang digunakan ±5 cm berdasarkan penelitian (Ahmad et al., 2020) dan (Varghese & Unnikrishnan, 2023) yang menyatakan bahwa serat kelapa dengan Panjang 5 cm dan 7 cm memberikan hasil kuat tekan yang paling optimal.

### Mix Design

Desain campuran (mix design) dalam penelitian ini merujuk pada standar (SNI-03-2834-2000) dengan kekuatan beton yang direncanakan FC 35 MPa. Proporsi campuran beton per m³ dapat ditemukan pada Tabel 1, dan jumlah sampel benda uji telah disajikan dalam dan Tabel 2.

Proposi campuran beton per m3

| Variasi | Proporsi Campuran Beton 1 Silinder 10 cm x 20 cm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semen (kg) | Agregat Kasar (kg) | Agregat Halus (kg) | Air (kg) | Serat Kelapa (kg) | BESTMITTEL (kg) |
| BN | 0,8785 | 1,955 | 1,219 | 0,408 | - | - |
| BS 3% | 0,8785 | 1,955 | 1,219 | 0,408 | 0,02635 | - |
| BSB 3% + 0,4% | 0,8785 | 1,955 | 1,219 | 0,408 | 0,02635 | 0,0035 |
| BSB 4% + 0,4% | 0,8785 | 1,955 | 1,219 | 0,408 | 0,03514 | 0,0035 |
| BSB 6% + 0,4% | 0,8785 | 1,955 | 1,219 | 0,408 | 0,05271 | 0,0035 |

Kode:

BN = Beton Normal

BS = Beton Serat

BSB = Beton Serat BESTMITTEL

Jumlah Sampel Benda Uji

| Variasi | Umur Beton |  |  | Jumlah Sampel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 Hari | 14 Hari | 28 Hari |  |
| BN | 3 | 3 | 3 | 9 |
| BS 3% | 3 | 3 | 3 | 9 |
| BSB 3% + 0,4% | 3 | 3 | 3 | 9 |
| BSB 4% + 0,4% | 3 | 3 | 3 | 9 |
| BSB 6% + 0,4% | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Total Jumlah Sampel Benda Uji |  |  |  | 45 |

Kode:

BN	= Beton Normal

BS	= Beton Serat

BSB	= Beton Serat BESTMITTEL

### Perawatan Beton (Curing)

Perawatan pada beton merupakan salah satu tahapan yang penting dalam proses pelaksanaan suatu konstruksi agar beton mencapai kualitas sesuai dengan yang telah direncanakan. Perawatan (curing) bertujuan agar beton tidak cepat kehilangan kelembaban yang dapat memicu terjadinya penyusutan pada beton, dan berpengaruh pada hasil kuat tekan nantinya. Beton tanpa perawatan (curing) yang dibiarkan diudara dapat mengalami perbedaan suhu panas antara bagian luar dan bagian dalam beton yang dapat mengurangi kualitas beton. Kekuatan beton akan terus bertambah pada saat proses perawatan (Arianti, 2023). Proses perawatan beton (curing) dapat dilihat pada Gambar 1.

Perawatan Beton (curing)

### Kuat Tekan Beton

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kuat tekan beton pada setiap campuran, sehingga dapat diketahui dari pengujian kuat tekan beton ini apakah kuat tekan beton di masing-masing variasi mengalami kenaikan. Adapun kuat tekan beton dapat dirumuskan sebagai berikut:

|  | fc= PA | (1) |
| --- | --- | --- |

Dimana,

Fc	= Kuat Tekan Beton (MPa)

P	= Beban Maksimum (N)

A	= Luas Permukaan Sampel (mm2)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pengujian Agregat

Agregat dapat dibedakan menurut ukuran butirnya dan terbagi menjadi agregat kasar dan agregat halus. Agregat kasar dan agregat halus merupakan komponen utama dalam pembuatan beton, kekuatan agregat halus dan agregat kasar sangat berpengaruh terhadap kualitas beton. Jika agregat yang akan digunakan memiliki kualitas yang buruk maka kualitas beton yang akan dibuat akan berkurang (Alrizki et al., 2024).

Hasil Pengujian Agregat Kasar

| Pemeriksaan | Hasil | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Analisa Saringan | 4,33 | % |
| Berat Jenis | 2,45 | % |
| Penyerapan Air | 2,55 | % |
| Kadar Lumpur | 0,895 | % |
| Kadar Air | 0,70 | % |
| Massa Volume Gembur | 1202,64 | Kg/m3 |
| Massa Volume Padat | 1264,75 | Kg/m3 |

Hasil Pengujian Agregat Halus

| Pemeriksaan | Hasil | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Analisa Saringan | 2,96 | % |
| Berat Jenis | 2,53 | % |
| Penyerapan Air | 2,05 | % |
| Kadar Lumpur | 2,63 | % |
| Kadar Air | 3,42 | % |
| Massa Volume Gembur | 1295,01 | Kg/m3 |
| Massa Volume Padat | 1318,37 | Kg/m3 |

### Hasil Pengujian Slump

Pengujian Slump Test dilaksanakan untuk mengetahui dan menentukan konsistensi atau kekakuan dari perencanaan adonan beton segar sebelum digunakan. Pengujian Slump akan memperlihatkan campuran beton dengan banyaknya kekurangan/kelebihan dari air yang digunakan. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 2.

Hasil Pengujian Slump

Kode:

BN	= Beton Normal

BS	= Beton Serat

BSB	= Beton Serat BESTMITTEL

Berdasarkan dari hasil pengujian dapat dilihat nilai slump beton normal sebesar 12,1 cm dan untuk beton dengan penambahan serat 3% didapat nilai sebesar 9,9 cm, beton BESTMITTEL 0,4% dengan penambaha serat 3% diperoleh nilai slump sebesar 10,5 cm, penambahan serat 4% diperoleh nilai 6,8 cm dan penambahan serat 6% dicapai nilai slump 5,7 cm. Penambahan BESTMITTEL dapat meningkatkan nilai slump beton, namun penambahan serat pada beton cenderung menurunkan nilai slump beton.

Hasil Pengujian Setting Time

Setting time merupakan proses perubahan beton dari keadaan cair, menjadi keadaan kaku, pengujian ini bertujuan untuk menganalisis waktu ikat awal dan waktu ikat akhir dari beton. Pengujian setiing time ini dilaksanakan dengan waktu per 15 menit dari saat jarum diturunkan menggunakan alat vicat (setting time). Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan untuk membandingkan waktu ikat beton normal dengan beton yang menggunakan tambahan BESTMITTEL. Penambahan BESTMITTEL diharapkan dapat mempercepat proses hidrasi, sehingga waktu ikat beton menjadi lebih singkat. Pengujian ini dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku untuk mengetahui bahwa hasil yang diperoleh akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil pengujian setting time dapat dilihat secara rinci pada Tabel 5.

Hasil Pengujian Setting Time

| Jenis Beton | Initial Time | Final Time |
| --- | --- | --- |
| BN | 135 | 195 |
| BB 0,4% | 105 | 150 |

Kode:

BN	= Beton Normal

BB	= Beton BESTMITTEL

Waktu ikat yang diperoleh dari beton normal dengan initial time 135 menit dan final time 195 menit untuk terakhir kali. Sedangkan waktu ikatan beton biasa dengan penambahan bestmittel 0,4% didapatkan hasil initial time 105 menit dengan perolehan hasil final time sebesar 150 menit. Dari hasil tes dapat disimpulkan bahwa dengan penambahan BESTMITTEL 0,4% dapat mempercepat waktu ikat beton.

Hasil Pengujian Berat Jenis

Pengujian berat jenis dilakukan sebelum uji kuat tekan beton. Masing – masing beton akan ditimbang bertujuan untuk mengetahui perbedaan berat jenis antar benda uji yang sudah mencapai waktu curing yang telah dilakukan yaitu pada beton umur 7,14, dan 28 hari. Hasil pengujian berat jenis beton telah disajikan pada Tabel 6.

Hasil Pengujian Berat Jenis Beton

| Kode Sampel | Berat Jenis Beton (Kg/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 Hari | 14 Hari | 28 Hari |
| BN | 2265,54 | 2278,34 | 2324,84 |
| BS 3% | 2265,44 | 2229,92 | 2248,05 |
| BSB 3% + 0,4% | 2179,87 | 2226,35 | 2263,27 |
| BSB 4% + 0,4% | 2201,89 | 2247,79 | 2290,57 |
| BSB 6% + 0,4% | 2187,83 | 2172,00 | 2255,41 |

Kode:

BN	= Beton Normal

BS	= Beton Serat

BSB	= Beton Serat BESTMITTEL

Pada umur 28 hari berat jenis beton normal adalah 2324 kg/m3, beton serat 3% adalah 2248 kg/m3, beton BESTMITTEL 0,4% dengan penambahan serat 3% adalah 2263 kg/m3, penambahan serat 4% adalah 2290 kg/m3, penambahan 6% adalah 2255 kg/m3. Hasil pengamatan memenuhi standar SNI-03-2847-2002 untuk berat jenis beton biasa antara 2200 dan 2500 kg/m3.

Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton

Hasil dari nilai kuat tekan beton normal dan nilai kuat tekan beton dengan variasi pada umur 7 hari, 14 hari, 28 hari. Dapat dilihat secara rinci pada Gambar 3.

Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton

Kode:

BN	= Beton Normal

BS	= Beton Serat

BSB	= Beton Serat BESTMITTEL

Berdasarkan hasil pengujian yang telah diperoleh menunjukkan nilai kuat tekan beton normal pada umur 28 hari sebesar 35,43 MPa, beton serat 3% sebesar 30,42 MPa. Kemudian, kuat tekan beton yang ditambahkan BESTMITTEL 0,4% dengan variasi penambahan serat 3% pada umur 28 hari sebesar 34,45 MPa, variasi serat 4% sebesar, 32,16, dan variasi 6% sebesar 30,97. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa penambahan serat pada beton menurunkan kuat tekan beton. Penambahan BESTMITTEL pada beton serat meningkatkan kuat tekan beton serat meskipun belum mencapai nilai kuat tekan beton normal.

## KESIMPULAN

Penambahan serat kelapa pada campuran beton dapat membuat beton lebih kering dan kaku dilihat dari hasil pengujian slump yang menunjukkan penurunan nilai slump sebesar 2 cm dibanding beton normal. Meskipun penambahan BESTMITTEL pada beton serat dapat meningkatkan kelecakan, nilai slump yang dihasilkan tetap belum mencapai nilai slump beton normal. Nilai kuat tekan beton yang ditambah serat kelapa mengalami penurunan sebesar 5,01 MPa. Penambahan BESTMITTEL pada beton serat 3% meningkatkan kuat tekan beton sebesar 4,03 MPa. Namun, penambahan serat sebesar 4% dan 6% pada beton yang menggunakan BESTMITTEL menunjukkan penurunan kuat tekan beton. Berdasarkan hasil pengujian, disimpulkan bahwa penambahan BESTMITTEL pada beton serat mampu meningkatkan kuat tekan, meskipun nilainya belum mencapai kuat tekan beton normal.

## SARAN

Penelitian selanjutnya dapat melakukan optimalisasi penggunaan BESTMITTEL untuk beton serat 3%.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, W., Farooq, S. H., Usman, M., Khan, M., Ahmad, A., Aslam, F., Alyousef, R., Abduljabbar, H. Al, & Sufian, M. (2020). Effect of coconut fiber length and content on properties of high strength concrete. Materials, 13(5). https://doi.org/10.3390/ma13051075

Alrizki, A., Aprillia, R., & Mukhtar, W. (2024). ANALISIS KARAKTERISTIK AGREGAT KASAR SEBAGAI MATERIAL CAMPURAN BETON DI PT. BATU PRIMA PERSADA KABUPATEN MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT. JeLAST : Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, Dan Tambang, 11(3), 1–7.

Arianti, S. (2023). PENGARUH METODE PERAWATAN BETON DI LAPANGAN TERHADAP HASIL UJI DENGAN ALAT HAMMER TEST. Politeknik Negeri Jakarta.

Asrul, S. N. S., Arya Buana, I., Widija, S. W., & Gabriel, J. P. G. (2024). Pengaruh Penambahan Bestmittel Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton. KoNTekS, 26–28.

Astuti, F., Pratapa, S., Suasmoro, Triwikantoro, & Cahyono, Y. (2023). Pengolahan Limbah Sabut Kelapa Menggunakan Mesin Pencacah dalam Upaya Pemanfaatannya sebagai Produk Tepat Guna di Desa Candimulyo - Dolopo - Madiun. Sewagati, 377–382.

Firdaus, M. R., Nisumanti, S., & Al Qubro, K. (2022). Pengaruh Pengerasan Beton Menggunakan Superplasticizer Terhadap Kuat beton Busa. Jurnal Tekno Global, 11(2), 56–61.

Lisantono, A., & Wijadi, J. Y. (2018). Pengaruh Penambahan Superplasticizer Terhadap sifat mekanik beton memadat mandiri dengan serat serabut kelapa. KoNTekS 12, MT 57-MT 66.

Prayogi, G., Istiqomah, & Novarro Batubara, B. (2024). Pengaruh tambahan serat sabut kelapa terhadap kuat tekan dan kuat tarik belah beton. Journal of Civil Engineering Project, 7(1), 33–39. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/potensi

Sahrudin, & Nadia. (2016). Pengaruh penambahan serat serabut kelapa pada kuat tekan beton. Konstruksia, 7(2), 13–20. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/konstruksia/article/view/998

Simanjuntak, V. Z., Destania, H. R., & Febryandi. (2023). Pengaruh Campuran Zat Aditif Sikacim Dan Fly Ash Sebagai Substitusi Semen Terhadap Kuat Tekan Beton . Jurnal Deformasi, 8(1), 15–22.

SNI-03-2834-2000. (2000). Standar Nasional Indonesia Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal. Badan Standardisasi Nasional.

Varghese, A., & Unnikrishnan, S. (2023). Mechanical strength of coconut fiber reinforced concrete. Materials Today: Proceedings. https://doi.org/10.1016/J.MATPR.2023.05.637

Yanti, G., Zainuri, & Wahyuni Megasari, S. (2019). ANALISIS PENAMBAHAN COCOFIBER PADA CAMPURAN BETON. Prosiding Seminar Nasional Pakar, Buku 1(2019), 1.21.1-1.21.6. https://doi.org/https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4158