ANALISIS KERUSAKAN JALAN PADA PROYEK PENINGKATAN RUAS JALAN SIMPANG JALAN NEGARA

(SP. BAYAT 1 – DESA BAYAT ILIR) MENGGUNAKAN METODE PAVEMENT CONDITION INDEKS (PCI) DAN

BINA MARGA

Shafa Salsabila1)*, Utari Sriwijaya Minaka2), Khodijah Al Qubro3)

1,2,3Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang

*Corresponding Author, Email : shafasalsabilaa11@gmail.com

| Dikirim : 14 Desember 2025 | Direvisi : 20 Desember 2025 | Diterima : 1 Januari 2026 |
| --- | --- | --- |

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menilai kondisi perkerasan pada Ruas Jalan Simpang Jalan Negara (SP Bayat 1 – Desa Bayat Ilir) di Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI) dan metode Bina Marga. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai PCI sebesar 20,285 yang termasuk dalam kategori sangat buruk. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perkerasan jalan telah mengalami kerusakan berat sehingga secara teknis memerlukan tindakan rehabilitasi berat atau bahkan rekonstruksi. Sementara itu, hasil evaluasi menggunakan metode Bina Marga menempatkan ruas jalan tersebut pada prioritas penanganan 4, dengan rekomendasi berupa pemeliharaan rutin. Jenis kerusakan yang paling dominan pada lokasi penelitian adalah alur (rutting), pelepasan butiran (raveling), serta kerusakan pada tepi jalan. Kerusakan alur disebabkan oleh deformasi permanen akibat beban lalu lintas yang berulang, pelepasan butiran mengindikasikan berkurangnya daya lekat antara agregat dan aspal, sedangkan kerusakan tepi jalan terjadi karena minimnya dukungan bahu jalan serta sistem drainase yang kurang berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan yang tepat, seperti perbaikan setempat, pelapisan ulang permukaan perkerasan, serta peningkatan kualitas bahu jalan dan sistem drainase guna mencegah kerusakan berkembang lebih parah. Jika tidak segera dilakukan perbaikan, kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat pelayanan jalan, mengurangi kenyamanan dan keselamatan pengguna, serta memperpendek umur rencana perkerasan secara signifikan.

Kata Kunci : Pavement Condition Index (PCI), Metode Bina Marga, kondisi perkeras jalan, kerusakan jalan, pemeliharaan jalan.

ABSTRACT

This study aims to assess the pavement condition of the Simpang Jalan Negara (SP Bayat 1 – Desa Bayat Ilir) Road Section in Musi Banyuasin Regency using the Pavement Condition Index (PCI) method and the Bina Marga method. The analysis results indicate a PCI value of 20.285, which falls into the very poor category. This value signifies that the pavement has experienced severe deterioration and technically requires major rehabilitation or even reconstruction. Meanwhile, the evaluation based on the Bina Marga method classifies the road section as Priority Level 4, with routine maintenance recommended as the appropriate treatment. The dominant types of distress identified along the study section include rutting, raveling, and edge damage. Rutting occurs due to permanent deformation caused by repeated traffic loading, raveling indicates a reduction in the bond between aggregates and asphalt binder, and edge damage is primarily influenced by insufficient shoulder support and an inadequately functioning drainage system. Therefore, appropriate corrective measures—such as localized repairs, pavement overlay, and improvements to shoulder quality and drainage systems—are necessary to prevent further deterioration. If not addressed promptly, these conditions may reduce the level of service, compromise user comfort and safety, and significantly shorten the pavement’s service life.

Keywords : Pavement Condition Index (PCI), Bina Marga Method, Pavement condition, Road deterioration, Road maintenance

## PENDAHULUAN

Jalan merupakan infrastruktur transportasi darat yang memiliki peranan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi wilayah. Kinerja suatu jalan sangat ditentukan oleh kondisi perkerasannya, karena perkerasan berfungsi sebagai struktur utama yang menerima dan menyalurkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Seiring dengan meningkatnya volume kendaraan dan pertambahan umur layanan, kondisi perkerasan jalan cenderung mengalami penurunan kualitas yang ditandai dengan munculnya berbagai jenis kerusakan.

Ruas Jalan Simpang Jalan Negara (SP Bayat 1 – Desa Bayat Ilir) di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu ruas strategis yang menghubungkan antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, ruas jalan ini menunjukkan indikasi kerusakan permukaan yang cukup signifikan, seperti retak, lubang, alur, pelepasan butiran, dan kerusakan tepi jalan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat pelayanan jalan, mengurangi kenyamanan dan keselamatan pengguna, serta meningkatkan biaya operasional kendaraan apabila tidak segera ditangani.

Untuk menentukan tingkat kerusakan secara objektif dan terukur, diperlukan metode evaluasi yang sistematis. Salah satu metode yang banyak digunakan secara internasional adalah Pavement Condition Index (PCI), yang menilai kondisi perkerasan berdasarkan jenis, tingkat keparahan, dan luas kerusakan, kemudian dinyatakan dalam skala numerik 0–100. Selain itu, di Indonesia dikenal Metode Bina Marga yang digunakan sebagai pedoman teknis dalam penentuan nilai kondisi jalan serta prioritas penanganan berdasarkan standar nasional.

Penggunaan metode PCI memungkinkan evaluasi kondisi jalan dilakukan secara kuantitatif dan detail pada setiap segmen, sehingga dapat diketahui tingkat kerusakan secara spesifik. Sementara itu, Metode Bina Marga memberikan pendekatan berbasis manajemen jaringan jalan dengan mempertimbangkan nilai kondisi jalan dan lalu lintas harian rata-rata untuk menentukan urutan prioritas penanganan. Kombinasi kedua metode ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan akurat dalam menentukan strategi pemeliharaan maupun rehabilitasi jalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi perkerasan pada ruas Jalan Simpang Jalan Negara (SP Bayat 1 – Desa Bayat Ilir) menggunakan metode PCI dan Metode Bina Marga, serta menentukan rekomendasi penanganan yang sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam perencanaan program pemeliharaan dan peningkatan jalan guna menjaga kinerja perkerasan serta memperpanjang umur layan jalan secara berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif kuantitatif dengan pendekatan evaluatif terhadap kondisi perkerasan jalan pada ruas Jalan Simpang Jalan Negara (SP Bayat 1 – Desa Bayat Ilir). Pengumpulan data dilakukan melalui survei visual lapangan untuk mengidentifikasi jenis, tingkat keparahan, dan luas kerusakan perkerasan, serta pengambilan data Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR). Analisis kondisi jalan dilakukan menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI) dengan menghitung nilai density, deduct value (DV), corrected deduct value (CDV), dan nilai PCI setiap segmen, kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh nilai kondisi ruas jalan. Selanjutnya, dilakukan analisis menggunakan Metode Bina Marga untuk menentukan nilai kondisi jalan dan urutan prioritas penanganan berdasarkan kelas lalu lintas dan tingkat kerusakan, sehingga diperoleh rekomendasi jenis pemeliharaan yang sesuai.

### Tahapan Review

Tahapan review penelitian diawali dengan mengidentifikasi topik dan ruang lingkup kajian yang berfokus pada evaluasi kondisi perkerasan jalan menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI) dan Metode Bina Marga. Selanjutnya dilakukan pengumpulan literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, pedoman teknis Bina Marga, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis kerusakan jalan. Literatur yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan dianalisis berdasarkan kesesuaian metode, variabel, serta hasil penelitian untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendekatan. Tahap berikutnya adalah melakukan sintesis dan evaluasi kritis terhadap sumber-sumber tersebut guna mengidentifikasi celah penelitian (research gap). Hasil review ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kerangka konseptual dan metode penelitian yang diterapkan.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada ruas Jalan Simpang Jalan Negara SP Bayat 1 – Desa Bayat Ilir. Dalam penyusunan suatu penelitian, diperlukan tahapan analisis yang dilakukan secara teliti dan sistematis. Semakin rumit permasalahan yang dikaji, maka semakin komprehensif pula metode analisis yang harus diterapkan. Untuk memperoleh hasil analisis yang maksimal, dibutuhkan data dan informasi yang lengkap, valid, serta didukung oleh landasan teori dan konsep dasar yang sesuai dengan topik penelitian.

Gambar 1. Lokasi Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI) menunjukkan bahwa nilai PCI rata-rata ruas jalan sebesar 21,142. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat buruk, yang menandakan bahwa kondisi perkerasan telah mengalami kerusakan berat. Beberapa segmen bahkan menunjukkan tingkat kerusakan tinggi akibat dominasi kerusakan struktural dan fungsional, sehingga memerlukan penanganan berupa rehabilitasi berat atau rekonstruksi.

Tabel 1. Nilai PCI yang didapat tiap segmen STA 0+000 s/d STA 6+250.

| No | STA | Luas Segmen (m2) | TDV | CDV | PCI | Tingkatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+000 sd 1+000 | 5000 | 195 | 92 | 8 | GAGAL |
| 2 | 1+000 sd 2+000 | 5000 | 88 | 50 | 50 | SEDANG |
| 3 | 2+000 sd 3+000 | 5000 | 200 | 90 | 10 | GAGAL |
| 4 | 3+000 sd 4+000 | 5000 | 200 | 90 | 10 | GAGAL |
| 5 | 4+000 sd 5+000 | 5000 | 168 | 86 | 14 | SANGAT BURUK |
| 6 | 5+000 sd 6+000 | 5000 | 184 | 94 | 6 | GAGAL |
| 7 | 6+000 sd 6+250 | 1250 | 73 | 24 | 50 | SEDANG |
| TOTAL |  |  |  |  | 148 |  |
| Rata-rata nilai PCI |  |  |  |  | 21.142 | SANGAT BURUK |

Jenis kerusakan yang paling dominan pada ruas penelitian adalah alur (rutting), pelepasan butiran (raveling), dan kerusakan tepi jalan dengan luas kerusakan yang cukup signifikan. Kerusakan alur terjadi akibat deformasi permanen karena beban lalu lintas berulang, sedangkan pelepasan butiran menunjukkan penurunan daya ikat antara agregat dan aspal. Kerusakan tepi jalan umumnya disebabkan oleh kurangnya dukungan bahu jalan serta sistem drainase yang tidak berfungsi secara optimal.

Berdasarkan hasil evaluasi kondisi perkerasan menggunakan metode Bina Marga, ruas Jalan Simpang Jalan Negara (SP Bayat 1 – Desa Bayat Ilir) termasuk dalam kategori prioritas penanganan 3. Penentuan prioritas ini didasarkan pada nilai kondisi jalan yang diperoleh dari hasil survei kerusakan serta mempertimbangkan kelas lalu lintas harian rata-rata (LHR). Metode Bina Marga mengklasifikasikan kondisi jalan untuk menentukan jenis penanganan yang sesuai dalam sistem manajemen pemeliharaan jalan.

Tabel 2. Rekapitulasi Penentuan Angka Kerusakan STA 0+000 sampai 6+250

| STA | Jenis Kerusakan | Luas Tiap Kerusakan (m2) | Persentase Kerusakan | Angka Jenis Kerusakan | Angka Lebar Kerusakan | Angka Luas Kerusakan | Angka Kerusakan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STA 0+000 s/d 1+000 | Lubang (Potholes) | 200 | 4.00 | 0 | 3 | 0 | 1 |
|  | Butiran Lepas (Raveling) | 280 | 5.60 | 3 | 3 | 0 | 2 |
|  | Retak permukaan | 120 | 2.40 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|  | Alur (rutting) | 295 | 5.90 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|  | Bergelombang (corrugation) | 100 | 2.00 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| STA 1+100 s/d 2+000 | Alur (rutting) | 594.5 | 11.89 | 3 | 3 | 1 | 2 |
|  | Bergelombang (corrugation) | 275 | 5.50 | 2 | 3 | 0 | 2 |
|  | Kerusakan tepi jalan | 90 | 1.80 | 3 | 3 | 0 | 2 |
|  | Lubang (Potholes) | 2 | 0.04 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| STA 2+100 s/d 3+000 | Alur (rutting) | 617 | 12.34 | 3 | 3 | 1 | 2 |
|  | Tepi jalan (edge cracking) | 446.5 | 8.93 | 3 | 3 | 0 | 2 |
|  | Lubang (Potholes) | 210 | 4.20 | 0 | 3 | 0 | 1 |
|  | Bergelombang (corrugation) | 300 | 6.00 | 2 | 3 | 0 | 2 |
|  | Agregat lepas | 210 | 4.20 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| STA 3+100 s/d 4+000 | Penurunan badan jalan | 245 | 4.90 | 4 | 3 | 0 | 2 |
|  | Alur (rutting) | 420 | 8.40 | 3 | 3 | 0 | 2 |
|  | Kerusakan tepi jalan | 490 | 9.80 | 3 | 3 | 0 | 2 |
|  | Lepas agregat (raveling) | 720 | 14.40 | 3 | 3 | 1 | 2 |
|  | Bergelombang (corrugation) | 280 | 5.60 | 2 | 3 | 0 | 2 |
|  | Lubang (Potholes) | 430 | 8.60 |  | 3 | 0 | 1 |
| STA 4+100 s/d 5+000 | Bergelombang (corrugation) | 197.5 | 3.95 | 2 | 3 | 0 | 2 |
|  | Retak pinggir (edge cracking) | 315 | 6.30 | 3 | 3 | 0 | 2 |
|  | Alur (rutting) | 657.5 | 13.15 | 3 | 3 | 1 | 2 |
|  | Lepas agregat (raveling) | 280 | 5.60 | 3 | 3 | 0 | 2 |
|  | Kerusakan tepi jalan | 40 | 0.80 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| STA 5+100 s/d 6+000 | Permukaan aus (wearing surface aus) | 60 | 1.20 | 3 | 3 | 0 | 2 |
|  | Lubang (Potholes) | 135 | 2.70 | 0 | 3 | 0 | 1 |
|  | Bergelombang (corrugation) | 62.5 | 1.25 | 2 | 3 | 0 | 2 |
|  | Retak kulit buaya | 62.5 | 1.25 | 5 | 3 | 0 | 3 |
|  | Alur (rutting) | 285 | 5.70 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| STA 6+100 s/d 6+250 | Retak rambut | 30 | 2.40 | 3 | 3 | 0 | 2 |
|  | Tambalan tidak rata | 50 | 4.00 | 5 | 3 | 0 | 3 |
|  | Amblas | 75 | 6.00 | 1 | 3 | 0 | 1 |

Tabel 3. Lalu Lintas Harian Rata-rata

| JL. SIMPANG JALAN NEGARA (SP. BAYAT 1 - DESA BAYAT ILIR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari ke- | Jenis Kendaraan (kend/jam) |  |  |  |  | Jenis Kendaraan (smp/jam) |  |  |  |  | Keterangan |
|  | LV | HV | MC | UM |  | LV | HV | MC | UM |  |  |
|  | b | c | d | e | f | g=b.1 | h=c.1,3 | i=d.0,5 | j | k | l |
| 1 | 840 | 320 | 1358 | 0 | 2518 | 840 | 416 | 679 | 0 | 1935 |  |
| 2 | 928 | 368 | 1197 | 0 | 2493 | 928 | 478.4 | 598.5 | 0 | 2004.9 |  |
| 3 | 992 | 294 | 1295 | 0 | 2581 | 992 | 382.2 | 647.5 | 0 | 2021.7 |  |
| 4 | 1008 | 280 | 1078 | 0 | 2366 | 1008 | 364 | 539 | 0 | 1911 |  |
| 5 | 1008 | 231 | 1561 | 0 | 2800 | 1008 | 300.3 | 780.5 | 0 | 2088.8 |  |
| 6 | 1096 | 259 | 1701 | 0 | 3056 | 1096 | 336.7 | 850.5 | 0 | 2283.2 | Hari puncak |
| 7 | 896 | 203 | 1302 | 0 | 2401 | 896 | 263.9 | 651 | 0 | 1810.9 |  |
| RATA-RATA | 967 | 279 | 1356 | 0 | 2602 | 966.86 | 363.071 | 678 | 0 | 2007.9286 |  |

Hasil penilaian menunjukkan bahwa kondisi perkerasan pada ruas tersebut sudah mengalami penurunan kualitas yang cukup signifikan, sehingga tidak lagi cukup ditangani dengan pemeliharaan rutin. Oleh karena itu, rekomendasi penanganan yang diberikan adalah peningkatan jalan, yang bertujuan untuk memperbaiki struktur dan kapasitas perkerasan agar mampu melayani beban lalu lintas secara optimal. Secara umum, hasil analisis metode Bina Marga memperkuat temuan dari metode PCI bahwa ruas jalan tersebut memerlukan tindakan penanganan yang lebih serius untuk mengembalikan tingkat pelayanan jalan serta memperpanjang umur layan perkerasan.

Tabel 4. Rencana Anggaran Biaya

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STA 0+000 - 1+000 |  |  |  |
|  | Lapis Pondasi Agregat kelas A tebal 15 cm | 750 | m3 | 1,375,479.86 |
|  | AC-BC tebal 6 cm | 690 | ton | 2,501,243.14 |
|  | AC-WC tebal 4 cm | 460 | ton | 2,601,483.26 |
|  | Lapis perekat - Aspal Cair/Emulsi | 48000 | liter | 31,200.31 |
| 2 | STA 1+000 - 2+000 |  |  |  |
|  | Lapis Pondasi Agregat kelas A tebal 15 cm | 750 | m3 | 1,375,479.86 |
|  | AC-BC tebal 6 cm | 690 | ton | 2,501,243.14 |
|  | AC-WC tebal 4 cm | 460 | ton | 2,601,483.26 |
|  | Perbaikan pondasi tepi | 140 | m3 | 182,615.74 |
|  | Lapis perekat - Aspal Cair/Emulsi | 36000 | liter | 31,200.31 |
| 3 | STA 2+000 - 3+000 |  |  |  |
|  | Lapis Pondasi Agregat kelas A tebal 15 cm | 750 | m3 | 1,375,479.86 |
|  | AC-BC tebal 6 cm | 690 | ton | 2,501,243.14 |
|  | AC-WC tebal 4 cm | 460 | ton | 2,601,483.26 |
|  | Galian tanah dasar | 360 | m3 | 61,931.94 |
|  | Urugan pilihan | 360 | m3 | 182,615.74 |
|  | Lapis perekat - Aspal Cair/Emulsi | 96000 | liter | 31,200.31 |
| 4 | STA 3+000 - 4+000 |  |  |  |
|  | Lapis Pondasi Agregat kelas A tebal 15 cm | 750 | m3 | 1,375,479.86 |
|  | AC-BC tebal 6 cm | 690 | ton | 2,501,243.14 |
|  | AC-WC tebal 4 cm | 460 | ton | 2,601,483.26 |
|  | Galian tanah dasar | 360 | m3 | 61,931.94 |
|  | Urugan pilihan | 360 | m3 | 182,615.74 |
|  | Lapis perekat - Aspal Cair/Emulsi | 72000 | liter | 31,200.31 |
| 5 | STA 4+000 - 5+000 |  |  |  |
|  | Lapis Pondasi Agregat kelas A tebal 15 cm | 750 | m3 | 1,375,479.86 |
|  | AC-BC tebal 6 cm | 690 | ton | 2,501,243.14 |
|  | AC-WC tebal 4 cm | 460 | ton | 2,601,483.26 |
|  | Galian tanah dasar | 560 | m3 | 61,931.94 |
|  | Urugan pilihan | 560 | m3 | 182,615.74 |
|  | Lapis perekat - Aspal Cair/Emulsi | 112000 | liter | 31,200.31 |
| 6 | STA 5+000 - 6+000 |  |  |  |
|  | Lapis Pondasi Agregat kelas A tebal 15 cm | 750 | m3 | 1,375,479.86 |
|  | AC-BC tebal 6 cm | 690 | ton | 2,501,243.14 |
|  | AC-WC tebal 4 cm | 460 | ton | 2,601,483.26 |
|  | Lapis perekat - Aspal Cair/Emulsi | 64000 | liter | 31,200.31 |
| 7 | STA 6+000 - 6+250 |  |  |  |
|  | Lapis Pondasi Agregat kelas A tebal 15 cm | 187.5 | m3 | 1,375,479.86 |
|  | AC-BC tebal 6 cm | 172.5 | ton | 2,501,243.14 |
|  | AC-WC tebal 4 cm | 115 | ton | 2,601,483.26 |
|  | Galian tanah dasar | 150 | m3 | 61,931.94 |
|  | Urugan pilihan | 150 | m3 | 182,615.74 |
|  | Lapis perekat - Aspal Cair/Emulsi | 24000 | liter | 31,200.31 |
|  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  | PPN 11% |
|  |  |  |  | TOTAL HARGA |

Tabel 5. Usulan Penanganan

| STA | Tingkat Kerusakan | Kualitas Kerusakan | Luas Kerusakan (m2) | Usulan Penanganan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000 | Lubang (Potholes) | Low | 200 | Penambalan dangkal |
| 0+100 | Butiran Lepas (Raveling) | Medium | 120 | penambalan lokal |
| 0+200 | Permukaan aus (wearing surface aus) | Low | 80 | Fog seal / slurry seal |
| 0+300 | Retak permukaan | Medium | 120 | Crack sealing + penambalan lokal |
| 0+400 | Alur (rutting) | Medium | 100 | Penambalan struktural + perataan |
| 0+500 | Alur (rutting) | High | 105 | Deep patching / overlay lokal |
| 0+600 | Bergelombang (corrugation) | Medium | 100 | Surface dressing / perataan |
| 0+700 | Permukaan aus (wearing surface aus) | Medium | 80 | Slurry seal |
| 0+800 | Alur (rutting) | Low | 30 | Perataan permukaan |
| 0+900 | Alur (rutting) | Low | 30 | Perataan permukaan |
| 1+000 | Alur (rutting) | Low | 30 | Perataan permukaan |
| 1+100 | Alur (rutting) | Low | 30 | Perataan permukaan |
| 1+200 | Alur (rutting) | Low | 30 | Perataan permukaan |
| 1+300 | Bergelombang (corrugation) | Medium | 80 | Surface dressing |
| 1+400 | Alur (rutting) | Medium | 137.5 | Penambalan struktural |
| 1+500 | Bergelombang (corrugation) | Medium | 195 | Surface dressing |
| 1+600 | Kerusakan tepi jalan | Medium | 90 | Perbaikan tepi jalan + penambalan |
| 1+700 | Alur (rutting) | Low | 245 | Perataan permukaan |
| 1+800 | Alur (rutting) | Low | 120 | Perataan permukaan |
| 1+900 | Lubang (Potholes) | Medium | 2 | Penambalan struktural |
| 2+000 | Alur (rutting) | Low | 32 | Perataan permukaan |
| 2+100 | Alur (rutting) | Medium | 40 | Penambalan struktural |
| 2+200 | Tepi jalan (edge cracking) | High | 9 | Perbaikan tepi jalan + overlay lokal |
| 2+300 | Alur (rutting) | Medium | 12 | Penambalan struktural |
| 2+400 | Tepi jalan (edge cracking) | Medium | 210 | Crack sealing + perbaikan tepi |
| 2+500 | Alur (rutting) | Medium | 245 | Penambalan struktural |
| 2+600 | Lubang (Potholes) | Low | 210 | Penambalan dangkal |
| 2+700 | Kerusakan tepi jalan | Medium | 227.5 | Perbaikan bahu/tepi jalan |
| 2+800 | Alur (rutting) | High | 320 | Deep patching / overlay |
| 2+900 | Bergelombang (corrugation) | High | 300 | Overlay lokal |
| 3+000 | Agregat lepas | Medium | 210 | Surface dressing |
| 3+100 | Penurunan badan jalan | Medium | 245 | Perbaikan lapis pondasi |
| 3+200 | Alur (rutting) | Medium | 140 | Penambalan struktural |
| 3+300 | Alur (rutting) | Medium | 280 | Penambalan struktural |
| 3+400 | Kerusakan tepi jalan | Medium | 280 | Perbaikan tepi jalan |
| 3+500 | Lepas agregat (raveling) | Medium | 360 | Surface dressing |
| 3+600 | Kerusakan tepi jalan | Medium | 210 | Perbaikan tepi jalan |
| 3+700 | Lepas agregat (raveling) | Medium | 360 | Surface dressing |
| 3+800 | Bergelombang (corrugation) | Medium | 280 | Surface dressing |
| 3+900 | Lubang (Potholes) | Medium | 150 | Penambalan struktural |
| 4+000 | Lubang (Potholes) | High | 280 | Deep patching |
| 4+100 | Bergelombang (corrugation) | Medium | 105 | Surface dressing |
| 4+200 | Retak pinggir (edge cracking) | High | 275 | Overlay lokal + perbaikan tepi |
| 4+300 | Alur (rutting) | High | 360 | Overlay struktural |
| 4+400 | Alur (rutting) | High | 260 | Overlay struktural |
| 4+500 | Lepas agregat (raveling) | High | 280 | Overlay |
| 4+600 | Bergelombang (corrugation) | Medium | 62.5 | Surface dressing |
| 4+700 | Retak | Medium | 40 | Crack sealing |
| 4+800 | Bergelombang (corrugation) | Low | 30 | Perataan permukaan |
| 4+900 | Kerusakan tepi jalan | Medium | 40 | Perbaikan tepi jalan |
| 5+000 | Alur (rutting) | Low | 37.5 | Perataan permukaan |
| 5+100 | Permukaan aus (wearing surface aus) | Low | 20 | Fog seal |
| 5+200 | Lubang (Potholes) | Medium | 60 | Penambalan struktural |
| 5+300 | Bergelombang (corrugation) | Medium | 62.5 | Surface dressing |
| 5+400 | Retak kulit buaya | Medium | 40 | Penambalan struktural |
| 5+500 | Alur (rutting) | High | 90 | Overlay lokal |
| 5+600 | Retak permukaan | Low | 22.5 | Crack sealing |
| 5+700 | Aus permukaan | Low | 40 | Fog seal |
| 5+800 | Alur (rutting) | Medium | 90 | Penambalan struktural |
| 5+900 | Lubang (Potholes) | Medium | 75 | Penambalan struktural |
| 6+000 | Alur (rutting) | Medium | 105 | Penambalan struktural |
| 6+100 | Retak rambut | Low | 30 | Crack sealing |
| 6+200 | Tambalan tidak rata | Medium | 50 | Perataan ulang tambalan |
| 6+250 | Amblas | High | 75 | Rekonstruksi lokal + perbaikan tanah dasar |

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi kondisi perkerasan pada ruas Simpang Jalan Negara (SP Bayat 1 – Desa Bayat Ilir) dengan menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI) dan metode Bina Marga, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Nilai PCI yang diperoleh sebesar 21,142 termasuk dalam kategori sangat buruk, yang mengindikasikan bahwa kondisi perkerasan telah mengalami kerusakan berat sehingga memerlukan penanganan berupa rehabilitasi berat atau rekonstruksi. Sementara itu, berdasarkan hasil penilaian metode Bina Marga, ruas jalan tersebut tergolong dalam prioritas penanganan 3 dengan rekomendasi tindakan berupa peningkatan jalan.

- Jenis kerusakan yang paling dominan pada ruas penelitian meliputi alur (rutting) dengan luas 1.859,5 m², pelepasan butiran (raveling) seluas 1.330 m², serta kerusakan tepi jalan seluas 1.341,5 m². Upaya penanganan yang sesuai, seperti perbaikan setempat, pelapisan ulang perkerasan, serta peningkatan kualitas bahu jalan dan sistem drainase, sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan berkembang lebih lanjut. Apabila tidak segera dilakukan perbaikan, kerusakan tersebut berpotensi menurunkan tingkat pelayanan jalan, mengurangi kenyamanan dan keselamatan pengguna, serta memperpendek umur rencana perkerasan secara signifikan.

## SARAN

Berdasarkan hasil survei dan analisis kerusakan jalan yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi dapat disampaikan sebagai berikut:

- Penanganan kerusakan pada ruas Simpang Jalan Negara (SP Bayat 1 – Desa Bayat Ilir) perlu segera direalisasikan sesuai dengan rekomendasi hasil perhitungan metode PCI serta urutan prioritas berdasarkan metode Bina Marga, agar kerusakan tidak berkembang menjadi lebih parah dan memerlukan biaya penanganan yang lebih besar.

- Perbaikan dan optimalisasi sistem drainase harus menjadi perhatian utama, mengingat keberadaan air sangat berpengaruh terhadap munculnya kerusakan seperti alur (rutting), permukaan tidak rata, serta retak pada bagian tepi perkerasan.

- Pelaksanaan pemeliharaan rutin, seperti perataan permukaan, penambalan setempat, dan penguatan bahu jalan, sebaiknya dilakukan secara berkala untuk mempertahankan kinerja perkerasan agar tetap berfungsi secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Faritzie, H., Firda, A., & Aprilyanti, S. (2022). Identifikasi dan analisis kerusakan jalan pada ruas Jalan Siaran Sako Kota Palembang. Jurnal Teknik Sipil, 7(4).

Abir. (2024). Analisis Kerusakan Jalan Raya Gondanglegi–Turen Kabupaten Malang Menggunakan Metode Bina Marga. Jurnal Teknik Sipil.

Anggarda. (2024). Identifikasi Kerusakan Jalan Ponco–Jatirogo Menggunakan Metode Bina Marga. Jurnal Teknik Sipil.

Batampos. (2019). Penurunan bahu jalan. Diakses dari media daring Batampos.

Bina Marga. (2011). Pedoman Pemeliharaan Rutin Jalan Nomor 03/PD/BNKT/2011. Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.

Budiarnaya, P. (2023). Analisis kerusakan jalan menggunakan metode Bina Marga 1990 (studi kasus Jalan Kapten Agung, Denpasar). Jurnal Teknik Sipil, 6(1).

Cawisdi, Hidayati, N., Saputro, Y. A., & Mushthofa. (2024). Analisis kerusakan jalan menggunakan metode Pavement Condition Index pada ruas Jalan Purwogondo–Teluk. Jurnal Teknik Sipil, 4(2).

Detik.com. (2023). Kerusakan jalan tambalan. Diakses dari situs berita Detik.com.

Direktorat Jenderal Bina Marga. (2011). Manual Pemeliharaan Jalan. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.

Febryanto, L. E., Puspasari, N., & Permana, A. W. (2024). Analisis kerusakan Jalan C. Bangas Kota Palangka Raya. Jurnal Teknik Sipil, 12(1).

Fikri, dkk. (2023). Jenis-jenis kerusakan perkerasan lentur. Jurnal Teknik Sipil.

Fikri, dkk. (2024). Analisis kerusakan jalan perkerasan lentur. Jurnal Teknik Sipil.

Hardiyatmo, H. C. (2010). Pemeliharaan Jalan Raya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hendrick, D., & Purnamasari, R. (2015). Evaluasi Kondisi Perkerasan Lentur Menggunakan Metode PCI (Pavement Condition Index). Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, 3(1), Universitas Diponegoro.

Isya, M., dkk. (2018). Pengaruh kondisi perkerasan terhadap kecepatan kendaraan. Jurnal Transportasi.

Joinmedia. (2024). Retak blok pada perkerasan jalan. Diakses dari media daring Joinmedia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2018). Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Tata Cara Penetapan Kelas Jalan. Jakarta: Kementerian PUPR.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2021). Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2021 tentang Penyelenggaraan Jalan. Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta.

Ladja, G. M. E., Kuswara, K. M., & Tamelan, P. G. (2022). Analisis kerusakan jalan pada Jalan Desa Peibenga–Wolola Kecamatan Lepembusu Kelisoke Kabupaten Ende. Jurnal Teknik Sipil, 3(1).

Lailatul, dkk. (2020). Perbandingan Nilai Kerusakan Jalan Menggunakan Metode Bina Marga dan International Roughness Index (IRI) di Kabupaten Lumajang. Jurnal Teknik Sipil.

Latarissa, D. I., Walsen, S., & Istia, P. T. (2022). Analisis kerusakan jalan dan pengaruhnya terhadap umur rencana serta penanggulangannya pada Jalan Halulu Kecamatan Tehoru Maluku Tengah. Jurnal Teknik Sipil, 12(2).

Listyo, dkk. (2024). Analisis Kerusakan Jalan C. Bangas Kota Palangkaraya Menggunakan Metode PCI dan SDI. Jurnal Teknik Sipil.

Nadhila, dkk. (2020). Evaluasi Kerusakan Jalan dan Penanganannya Menggunakan Metode PCI dan Bina Marga. Jurnal Teknik Sipil.

Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nuhun, R. S., & Putra, A. A. (2017). Analisis tingkat kerusakan jalan pada perkerasan lentur di Konawe Selatan (studi kasus Jalan Punggaluku–Ambesea). Jurnal Teknik Sipil, 3.

Okezone. (2017). Kerusakan jalan pada perlintasan rel. Diakses dari situs berita Okezone.

Prabangkara. (2021). Analisis kerusakan jalan perkerasan lentur menggunakan metode PCI. Jurnal Infrastruktur.

Pratama, R., & Hidayat, A. (2022). Analisis kerusakan jalan menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI) dan metode Bina Marga. Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan.

Putra, S. A., & Abdillah, N. (2020). Analisa kerusakan jalan beton (studi kasus Jalan Arifin Ahmad Kota Dumai). Jurnal Teknik Sipil, 13(1).

Putra, Y. H., & Putra, K. H. (2023). Analisis kerusakan jalan menggunakan metode Pavement Condition Index (studi kasus Jalan Raya Tanjungsari–Raya Tandes). Jurnal Teknik Sipil, 4(1).

Putra, W. K., Nurdin, A., & Bahar, F. F. (2022). Analisis kerusakan jalan pada perkerasan lentur menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI). Jurnal Teknik Sipil, 16(1).

Qanuni, M. A. (2017). Analisis Kondisi Perkerasan Jalan dengan Metode Pavement Condition Index (PCI) pada Jalan Kota Samarinda. Jurnal Sipil Sains Terapan, 4(2), Universitas Mulawarman.

Renolith. (2024). Retak memanjang dan melintang pada perkerasan jalan. Diakses dari media daring Renolith.

Riduwan. (2012). Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta.

Rudy, dkk. (2021). Penilaian Kondisi Perkerasan Jalan Ahmad Yani Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Menggunakan Metode PCI dan Bina Marga. Jurnal Teknik Sipil.

Salsabilla, N., Sebayang, N., & Imananto, E. I. (2020). Analisis penanganan kerusakan jalan menggunakan metode Bina Marga dan PCI (Pavement Condition Index). Jurnal Teknik Sipil, 1.

Santosa, R., Sujatmiko, B., & Krisna, F. A. (2021). Analisis kerusakan jalan menggunakan metode PCI dan metode Bina Marga (studi kasus Jalan Ahmad Yani Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Teknik Sipil, 4(2).

Shahin, M. Y. (1994). Pavement Management for Airports, Roads, and Parking Lots. New York: Chapman & Hall.

Shahin, M. Y. (2016). Pavement Management for Airports, Roads, and Parking Lots (2nd ed.). New York: Springer International Publishing.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharso, A. B. K., Novitasari, & Khatulistiani, U. (2023). Analisis kerusakan jalan beserta penanganannya dengan menggunakan metode Bina Marga pada Jalan Mastrip Surabaya. Jurnal Teknik Sipil, 20(2).

Sulandari, E. (2016). Pavement Condition Index sebagai metode penilaian kondisi jalan. Jurnal Teknik Sipil.

Sukirman, S. (1999). Perkerasan Lentur Jalan Raya. Bandung: Nova.

Suryawan, I. W. (2018). Perkerasan Jalan dan Pemeliharaannya. Yogyakarta: Deepublish.

Suwardo, & Sugiharto. (2004). Pemeliharaan jalan dan pengaruhnya terhadap umur layanan. Jurnal Teknik Sipil.

Tandiongan, V., Tanan, B., & Bumbungan, M. (2023). Analisis kerusakan jalan dan penanganan pada ruas Jalan Sullukan–Tandung Kabupaten Toraja Utara. Jurnal Teknik Sipil, 5(2).

Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan. (2011). Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, Jakarta.

Try, dkk. (2024). Analisis Kerusakan Jalan Chairil Anwar Menggunakan Metode PCI. Jurnal Teknik Sipil.

Udiana, I. M., Saudale, A. R., & Pah, J. J. S. P. (2014). Analisa faktor penyebab kerusakan jalan (studi kasus ruas Jalan W. J. Lalamentik dan Jalan GOR Flobamora). Jurnal Teknik Sipil, 3(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132.

U.S. Army Corps of Engineers. (2003). Pavement Condition Index Distress Manual for Roads and Parking Lots. Washington, D.C.

Yonathan, dkk. (2021). Evaluasi Kerusakan Jalan Perkotaan Ruas Jalan Kejora dan Jalan Bundaran Kupang Menggunakan Metode Bina Marga. Jurnal Teknik Sipil.

Yunadhi. (2018). Analisis Kondisi Perkerasan Jalan Menggunakan Metode Pavement Condition Index (PCI). Jurnal Teknik Sipil.